[image: image1]
Лист технических данных – Резьбовой герметик TS100 


[image: image2.png]




Введение
Резьбовой герметик TS100 является однокомпонентным, тиксотропным, маловязким, среднепрочным, быстро отверждаемым анаэробным герметиком для трубных резьбовых соединений. Он разработан для  фиксации и уплотнения металлических труб и фитингов. Продукт отверждается при локализации между плотно прилегающими металлическими поверхностями при отсутствии воздуха.
Типичные применения
В основном используется для уплотнения резьбы с мелким шагом диаметром М36.
Типичные свойства неотвержденного материала
                                 Типичное значение  Диапазон
Внешний вид            Коричневая жидкость
Материал основы        Метакрилат
Вязкость (мПа.с)

(GB/T2794-1995)

Вискозиметр Брукфильда RVT

Spinder №2 2,5 об/мин    1850             1200-2700

                     20 об/мин      600               400-800

Удельный вес (г/см3)        1,06
(GB/T13354-1992)

Температура вспышки (°C)                   >93

(SH/T0733-2004)

Макс. диаметр резьбы                         M36
Схватывание (ч)                                     <1

Типичные характеристики отвержденного материала
Полное время отверждения при комнатной  температуре (ч)                                                24

Макс. давление герметизации (МПа)             70
Усилие при демонтаже                                среднее
Время герметизации под давлением     мгновенное
Рабочая температура (°C)                         -50-150

Стойкость к воздействию химикатов/растворителям
Старение при нижеуказанных условиях и тестирование при 22°C

                      Температура
Растворитель          (°C)    % of начальной прочности
                                                100h 500h 1000h

Моторное масло      125          100   100    100

Неэтилированный 

бензин                        22          100    100     95

Тормозная жидкость 22          100    100     95

Этанол                        22          100    100     95

Ацетон                        22          100      80     80

Вода/Гликоль             87            90      90      90

(50%/50%)

Инструкции по применению
Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать смазку. Продукт должен наноситься на поверхность в достаточном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. Осуществить сборку обычным способом и оставить на достаточное количество для отверждения.
Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.
Примечание
Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не заливать обратно оставшийся после использования материал в оригинальный контейнер.
Продукт не рекомендуется для использования в чистом кислороде и/или системах, обогащенных кислородом. Не рекомендуется для применения на пластике.
Хранить вдали от детей.
Продукт содержит акриловую кислоту и метакрилатный эфир, который может оказывать раздражающее воздействие на кожу и глаза.  Рекомендуется использование в хорошо вентилируемом месте.

В случае контакта с глазами или кожей незамедлительно промыть водой. Если симптомы сохраняются, сразу же обратиться к врачу.

Подробную информацию смотреть в паспорте безопасности материала.
Упаковка
Позиция №:TS100, 50 мл бутылка
Позиция №:TS100, 250 мл бутылка

Хранение
Хранить в прохладном и сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от 8 до 28°C.

Срок годности продукта: 24 месяца.
www.lechar.com.pl
Ноябрь 2012 г.

[image: image2.png]